______________________________________________________________________

NORMA CUBANA

Experimental – Obligatoria

PELOIDES. ESPECIFICACIONES

Muds. Specifications

Las observaciones a la presente norma experimental deben ser dirigidas a la ONN, antes de junio de 1999.

____________________________________________________________________________

Descriptores:                                                                   1. Edición                 1998

ICS                                                                                    REPRODUCCIÓN PROHIBIDA

Oficina Nacional de Normalización (NC) Calle E No. 261 Vedado, Ciudad de la Habana Teléf: 30-8048

Prefacio                                                                       NC XX: 1998

La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la República de Cuba y representa al país ante las Organizaciones Internacionales y Regionales de Normalización.

La aprobación de las Normas Cubanas es competencia de la Oficina Nacional de Normalización y se basa en las evidencias de consenso.

Esta norma:

- Ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización Provisional integrado por especialistas de las siguientes instituciones:

Centro Nacional de Termalismo “Víctor Santamaría”

Centro nacional de Investigaciones Científicas

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

Instituto de Higiene, Epidemiología y Microbiología

Oficina Nacional de Recursos Minerales

Instituto de Oceanología

Centro de Gestión y Auditoria Ambiental

- Responde a la necesidad de establecer los requisitos de los peloides teniendo en cuenta que se destina para fines terapéuticos y cosméticos.

- Experimental teniendo en cuenta el interés de los productores de comprobar durante un año los requisitos de calidad establecidos. Por ello estará vigente hasta junio de 1999.

- Fue solicitada su elaboración por el Grupo Nacional de Termalismo.

- Consta de los Anexos A y B (informativos).

© NC, 1998

Todos los derechos reservados. A menos que s especifique, ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o utilizada por alguna forma o medios electrónicos o mecánicos, incluyendo las fotocopias o microfilmes, sin el permiso previo escrito de:

Oficina Nacional de Normalización (NC)

Calle E No. 261, Ciudad de la Habana. Habana 3. Cuba.

Impreso en Cuba

II

©  NC                                                                                                                         NC XX: 1998

PELOIDES. ESPECIFICACIONES.

- Objeto

Esta norma establece las especificaciones de los peloides destinados para el uso humano, cumpliendo con lo establecido por las autoridades sanitarias y minera del país.

- Definiciones

  - Peloide. Del griego pelos = fango, barro. Producto formado con la mezcla de agua mineral incluyendo la de mares y lagos salados, con materias orgánicas o inorgánicas resultante de procesos geológicos y/o biológicos, aislados o de conjunto, que pueden ser utilizados con fines terapéuticos y cosméticos.

  - Fango o lodo. Peloide constituido por mezclas primarias o secundarias en variadas temperaturas de un componente sólido, predominantemente arcilloso y un componente líquido, generalmente de aguas sulfuradas, sulfatadas o cloruradas, provenientes de manantiales.

  - Limo. Peloide constituido por un componente sólido, predominantemente arcilloso y un componente líquido, proveniente de agua de mar o lago salado.

  - Turba. Peloide constituido por un componente sólido, preferentemente vegetal, en diversos grados de alteración y una importante cantidad de arcilla y arena, mientras que el componente líquido es un agua de variada mineralización y temperatura.

  - Bioglea. Peloide constituido predominantemente por algas y un componente líquido, de ordinario agua mineral sulfurada. Existen otras biogleas que sólo difieren de estas en que su contenido líquido no son aguas sulfuradas.

  - Sapropeli. Peloide cuyo componte sólido es de naturaleza mixta (orgánica-inorgánica) y el componente líquido es agua de embalses, presas y lagos no salados.

  - Gyttja. Peloide que se diferencia del sapropeli en que su componente líquido es agua de mar.

- Clasificación.

Los peloides se clasifican según las características de sus componentes como aparecen en la tabla.

1

NC XX: 1998                                                                                                                          © NC

| Denominación | Sólido | Líquido | Temperatura | Maduración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fangos o lodos | Mineral | Sulfuradas Sulfatadas Cloruradas | Hipertermal Mesotermal Hipotermal | In situ En tanque |
| Limos | Mineral | Agua de mar o lago salado | Hipotermal | In situ |
| Turbas | Orgánico | Alcalinas Sulfuradas Agua de mar | Hipertermal Mesotermal Hipotermal | Al aire libre Recinto cerrado |
| Biogleas(tipo baregina) o Muffe | Orgánico | Sulfuradas | Hipertermal | In situ |
| Otras biogleas | Orgánico | No sulfuradas | Hipertermal Mesotermal Hipotermal | In situ |
| Sapropeli | Mixto | Alcalina Sulfuradas | Hipotermal | In situ |
| Gyttja | Mixto | Agua de mar | Hipotermal | In situ |

4. Condiciones para la explotación.

La explotación de los peloides se realizará a partir de los proyectos o planes operativos según lo establecido por las autoridades sanitarias y mineras, donde se contemplaran los requerimientos para efectuar las mismas, garantizando la protección y el uso racional del recurso.

5. Tratamiento. Los tratamientos permitidos incluyen:

- el beneficio mecánico de tamizaje, para eliminar las fracciones gruesas o abrasivas, que afecten su uso.

- el beneficio químico, para enriquecerlo con aguas mineralizadas.

6. Requisitos de calidad.

6.1 Requisitos organolépticos.

6.1.1 Aspecto. Masa compacta más o menos homogénea según sea su complejo coloidal hidrófilo que favorece la mezcla de los componentes sólidos y líquidos.

6.1.2 Color. Variable, dependiente de la composición y, en gran parte del contenido de sulfuro de hierro.

2

6.1.3 Olor. Variable por la mayor o menor riqueza en sulfuro de hidrógeno, ya que a falta de este componente pueden existir o no otros olores.

    - Sabor. Salado, amargo, alcalino, metálico o estíptico y otros, dependiendo esencialmente del componente líquido del peloide.

    - Plasticidad y adhesividad. Capacidad de adaptación a las paredes del cuerpo humano  a aplicar, por el carácter coloidal e inversa al contenido acuoso.

  - Requisitos físico químicos

- Para fangos y limos

Características

Componentes sólidos

pH                                                                          6 - 8

Potencial Redox (mv)                                                           < - 100

Humedad (%)                                                                       40 - 70

Masa relativa (g/Kg)                                                             1,2 – 1,6

Impurezas mecánicas (%) fracción de 0.25 mm                  < 10

Contenido de H2S (g/Kg)                                                     >  0,5

Componente líquido

Mineralización (g/L)                                                             > 12

Sulfato (g/L)                                                                         > 1

Cloruros (g/L)	> 6

Calcio (g/L)	> 0,1

Magnesio (g/L)	> 0,5

Sodio (g/L)	> 10

Potasio (g/L)	> 0,1

- Para Turba

Características

Componente sólido

pH	< 6

Humedad (%)	> 65

Componente orgánico	> 20

Impurezas mecánicas (%) fracción de 0.25 mm	< 10

3

NC XX: 1998.                                                                                                               © NC

7. Contaminantes.

La presencia de los siguientes contaminantes no deberá ser discernible cuando se hagan ensayos de conformidad con los métodos de ensayo establecidos.

Mercurio (Hg)                                Manganeso (Mn)                            Selenio (Se)

Níquel (Ni)                                     Zinc (Zn)                                         Vanadio (V)

Cromo (Cr)                                    Plomo (Pb)                                      Berilio (Be)

Cobre (Cu)                                    Arsénico (As)                                   Nitritos (NO2)

8. Higiene

Los peloides a los cuales se aplican las disposiciones de esta norma cumplirán con los aspectos siguientes:

8.1 Se efectuará la inspección sanitaria del área propuesta para su explotación por parte  de   la autoridad sanitaria y minera, verificando la existencia de cualquier fuente de contaminación.

8.2 La zona de protección sanitaria será definida en cada yacimiento particular, la misma comprenderá tres perímetros denominados respectivamente: de régimen estricto, de restricción y de observación.

  - Las dimensiones de los distintos perímetros de protección sanitaria estarán determinadas por las condiciones geoambientales de las áreas del yacimiento, según lo establecido por las autoridades mineras.

  - Se preservarán las condiciones naturales de los alrededores del yacimiento que garanticen la estabilidad ecológica del entorno.

  - Se efectuará inspección periódica (mínimo, semestral) al yacimiento verificando el cumplimiento de los requisitos de la zona de protección sanitaria.

  - Se efectuará la comprobación de la calidad microbiológica de los peloides, en estación de lluvia y seca, y del agua que los cubre en el área de explotación.

  - Requisitos microbiológicos

Los peloides deberán ser de calidad tal que no representen un riesgo para la salud (ausencia de microorganismos patógenos) y se ajustaran a los requisitos microbiológicos siguientes:

4

© NC 	NC XX: 1998.

Para las muestras de peloides

Coniformes fecales                             < 0.2 NMP / gps

Estreptococos fecales                         < 0.2 NMP / gps

Clostridium perfringens                       < 0.2 NMP / gps

Pseudomonas aeruginosa                       ausencia

Staphylococcus aureus                            ausencia

Salmonella                                               ausencia

Conteo de mohos y levaduras            < 10UFC / g

Para las muestras de agua

Coniformes fecales                             < 2 NMP / 100 ml

Estreptococos fecales                         < 2 NMP / 100 ml

Clostridium perfringens                       < 3 NMP / 100 ml

Pseudomonas aeruginosa                  < 2 NMP / 100 ml

9. Envasado

Los peloides deberán ser envasados en recipientes adecuados y cerrados para impedir la posibilidad de la adulteración o contaminación.

10. Etiquetado

Se cumplirán las disposiciones siguientes:

- Nombre del producto (según su denominación)

- Yacimiento (lugar de origen)

- Entidad extractora (concesionario o titular)

- Fecha de extracción

- Fecha de vencimiento

11. Muestreo

Se tomara una muestra para los análisis físico químicos y otra para los ensayos microbiológicos en cada lote de extracción.

11.1 Preparación de la muestras de ensayo

Para los ensayos físico químicos las muestran se tomaran en las capas de peloides útil (aquel que cumple con las características organolépticas) y serán colectadas en frascos adecuados que se llenarán hasta su superficie, cubriéndole contenido con agua de la estación de muestreo. Tanto las muestras de aguas como la de los peloides se conservaran en refrigeración a 5ْ C.

5

NC XX: 1998.                                                                                                               © NC

Para la determinación de los metales tóxicos (contaminantes) las muestras de aguas deberán conservarse con 1,5 ml de acido nítrico concentrado por litro de muestra (pH < 2). Para los ensayos microbiológicos las muestras se tomaran en la capa superficial del peloide útil y serán colectados en frascos adecuados estériles. De no ser procesadas en el mismo día, deben ser refrigeradas [(2-5) ْ C] por un tiempo no mayor de 24 horas. Las muestras de agua tendrán iguales condiciones de traslados y conservación.

12. Métodos de análisis

Las determinaciones físico químicas se realizaran según los procedimientos establecidos.

En el anexo A se relacionan los métodos de análisis que se recomiendan para las determinaciones de los contaminantes y requisitos microbiológicos establecidos en esta norma.

13. Transportación y Manipulación

Los peloides se transportaran en los recipientes adecuados y limpios, con rebordes para evitar la caída de polvo y otros elementos, cubiertos con una capa de no menos de 15 cm y no mas de 30 cm del agua que los cubre en el yacimiento y tapados.

Los peloides deberán ser manipulados de forma que se evite un contacto excesivo de ellos con el personal fijo que elaborará en las actividades de extracción, el cual requerirá de autorización sanitaria para tal fin, permitiéndosela extracción manual cuando los volúmenes de peloides sean pequeños, debiendo mecanizarse el proceso si el mismo demandará mayor esfuerzo y/o exposición.

14. Almacenamiento y Conservación

En el almacenamiento de los peloides es indispensable mantenerlos siempre cubiertos por una capa de agua que los cubre en el yacimiento.

Para el almacenamiento de los peloides deberá usarse recipientes adecuados previamente lavados y desinfectados, pudiendo mantenerse en el mismo recipiente de su transportación.

En caso de usarse estanques o piletas de hormigón u otro tipo de material de construcción para su almacenamiento deberá asegurarse la impermeabilidad de su fondo y paredes.

6

ANEXO A (Informativo)

METODOS DE ANALISIS

A.1 Métodos de análisis

Contaminantes                                Método

Mercurio                                            ISO 5666-3:84

Níquel                                                ISO 8288:86

Cromo                                               NC 93-01-121:88; ISO 9174:90; ISO 11083:94

Cobre                                                ISO 8288:86

Manganeso                                       ISO 6333:86

Zinc                                                   ISO 8288:86

Plomo                                               ISO 8288:86

Arsénico                                           ISO 6595:82

Selenio                                             ISO 9965:82

Vanadio                                            ISO 8288:86

Belirio                                               ISO 8288:86

Nitrito                                                NC 93-01-155:87; ISO 6777:84

A.2 Requisitos microbiológicos

Coniformes fecales                           NC 38-02-14:89

Estreptococos fecales                       NC 93-01-130:90; ISO 7899-1:84

Clostridium perfringens                     NC 38-02-11:84

Pseudomonas aeruginosa                NC 93-01-129:88; ISO 8360-1:88

Staphylococcus aureus                     NC 38-02-10:88

Salmonella   	NC 38-02-13:91

Conteo de mohos y levaduras          NC 76-04-10:82

ANEXO B (Informativo)

BIBLIOGRAFIA

Cuba. Álvarez Nodarse, Armando. Los fangos minero-medicinales o peloides.1996.

Cuba. Metodología para el Control Sanitario de Fangos Medicinales. Instituto Nacional de

Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM).1995.

Cuba. Manual de Técnicas Microbiológicas para el Control Microbiológico de Aguas Mineromedicinales y Peloides. INHEM.1996.

Cuba. Ley No. 76 Ley de Minas. 23 de Enero de 1975.

Cuba. Decreto No. 222. Reglamento de la Ley de Minas. 19 de septiembre de 1977.

España, Madrid. Armijo Valenzuela, Manuel, San Martín Bacaicoa. Curas Balnearias y

climáticas. Talasoterapia Helioterapia. Editorial Complutense. 1ª Edición,

1994.

Bulgaria. Normas para recursos balneológicos. Orden No.14. Parte 2. Ministerio de Salud Pública y Servicios Sociales. Sofía 1987.

Bulgaria. Vladeva, I. Estudio físico-químico comparativo de los peloides búlgaros y recomendaciones en la práctica médica. Editorial Academia de Medicina. Sofía 1981.